
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ТК

РЗМ-МЕТАЛЛУРГИЯ

  Тел./факс (351) 735-95-90, 725-28-78.

ИНН/КПП 7447212914/744701001
www.uralferrum.ru, e-mail: rzm-metallurgiya@bk.ru 
Перечень поставляемых материалов
 ООО ТК «РЗМ-МЕТАЛЛУРГИЯ» на 07.10.2013 г.
	№
	Наименование
	Цена   тыс. руб./тн.

с НДС
	Ед. измерения
	Наличие на складе

	ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ:


	1
	Никель, Н1, ГОСТ 849-2008 (лист катодный)
	610
	физ. тн
	в наличии

	2
	Никель, Н3, ГОСТ 849-2008 (гранулы)
	610
	физ. тн
	в наличии

	3
	Магний Мг90 ГОСТ 804-93
	170
	физ. тн
	в наличии

	4
	Штабик молибденовый МШ-В
	1290
	физ. тн
	в наличии

	5
	Хром металлический  Х98,5  ГОСТ 5905-79
	470
	физ. тн
	в наличии

	6
	Марганец  Мн95, ГОСТ 6008-90 (Украина)
	110
	физ. тн
	в наличии

	7
	Кремний Кр1 ГОСТ 2169-69
	108

	физ. тн
	в наличии

	8
	Медь фосфористая МФ9 ГОСТ 4515-93
	340
	физ. тн
	в наличии

	9
	Медь катодная М00К ГОСТ 859-2001
	330
	физ. тн
	в наличии

	ФЕРРОСПЛАВЫ:


	10
	Ферросилиций ФС75 ГОСТ 1415-93
	65
	физ. тн
	в наличии

	11
	Ферромолибден ФМо60 ГОСТ 4759-91
	670
	физ.тн
	в наличии

	12
	Феррованадий ФВд50 ГОСТ 27130-94
	530
	физ. тн
	в наличии

	13
	Феррованадий ФВд80 ГОСТ 27130-94
	810
	физ. тн
	в наличии

	14
	Ферроникель  Фн-90, СТП 00194547-44-99
	520
	физ. тн
	в наличии

	15
	Феррохром  ФХ006, ГОСТ 4757-91 
	125
	баз. тн
	в наличии

	16
	Феррохром ФХ010, ГОСТ 4757-91
	119
	баз. тн
	под заказ

	17
	Феррохром ФХ025, ГОСТ 4757-91
	115
	баз. тн
	в наличии

	18
	Ферромарганец ФМн88 ГОСТ 4755-91 
	101
	физ. тн
	в наличии

	19
	Ферромарганец ФМн78 ГОСТ 4755-91
	62
	физ. тн
	в наличии

	20
	Ферротитан ФТи70 ГОСТ 4761-91
	195
	физ. тн
	в наличии

	РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ:


	21
	Лантан металлический La ГОСТ 23862.5-79
	1700
	физ. тн
	в наличии

	22
	Мишметалл МЦ50Ж3 , ТУ 48-4-280-91
	610
	физ. тн
	в наличии

	23
	ЛИГАТУРА  ФС30РЗМ30
	420
	физ.тн
	в наличии

	24
	ЛИГАТУРА ФС30РЗМ20
	___
	физ. тн
	под заказ

	25
	ЛИГАТУРА ФС30РЗМ10
	___
	физ. тн
	под заказ

	26
	ЛИГАТУРА НИКЕЛЬ-МАГНИЙ-ЦЕРИЙ
	745
	физ. тн
	в наличии

	27
	Тербий  Тb ГОСТ  23862.22-79
	договор

ная
	физ. тн
	под заказ

	28
	Иттрий  Y ГОСТ  23862.15-79
	договор

ная
	физ. тн
	под заказ

	29
	Самарий   Sm ГОСТ  23862.3-79 
	договор

ная
	физ. тн
	под заказ

	30
	Европий   Eu ГОСТ  
	договор

ная
	физ. тн
	под заказ

	31
	Празеодим  Pr ГОСТ  
	договор

ная
	физ. тн
	под заказ

	32
	Гадолиний  Gd ГОСТ 
	договор

ная
	физ. тн
	под заказ


33.Магний содержащие модификаторы для получения отливок из высокопрочного чугуна

	ТУ
марка
	Массовая доля, %
	фракция
мм

	
	Mg
	Ca
	РЗМ
	Si
	Al
	P
	Fe
	

	
	в пределах
	не более
	

	14-5-134-86
	
	
	
	
	
	
	
	

	ФСМг9
	8,5-10,5
	0,2-1,0
	0,3-1,0
	50-60
	1,2
	-
	ост
	под заказ

	ФСМг7
	6,5-8,5
	0,2-1,0
	0,3-1,0
	45-55
	1,2
	-
	ост
	под заказ

	ФСМг5
	4,5-6,5
	0,2-1,0
	0,3-1,0
	45-55
	1,2
	-
	ост
	под заказ

	ФСМг5 с La
	5,0-6,0
	0,4-0,6
	La 0,25-0,4
	44-48
	
	
	
	под заказ

	ФСМг4
	3,5-4,5
	0,2-1,0
	1,0-2,0
	45-65
	1,2
	-
	ост
	под заказ

	ФСМг3
	2,5-3,5
	0,2-1,0
	1,0-2,0
	55-70
	2,0
	-
	ост
	под заказ

	14-5-39-88
	
	
	
	
	
	
	
	


	СК15Мг9
	9,0-12,0
	12,0-20
	-
	40
	2,0
	0,04
	ост
	под заказ

	СК15Мг6
	6,0-9,0
	12,0-20
	-
	40
	2,0
	0,04
	ост
	

	СК10Мг9
	9,0-12,0
	6,0-12,0
	-
	40
	2,0
	0,04
	ост
	

	СК10Мг6
	6,0-9.0
	6,0-12,0
	-
	40
	2,0
	0,04
	ост
	

	14-5-205-89
	
	
	
	
	
	
	
	

	ФСМг6К2Р
	6,0-7,0
	2,0-3,0
	1,0-2,0
	43,0-52,
	2,0
	-
	ост
	под заказ


   34. Магнийсодержащие модификаторы для получения вермикулярного графита.

	ТУ
	Массовая доля, %
	фракция
мм

	марка
	Mg
	Ca
	РЗМ
	Ti
	Si
	Al
	Fe
	

	14-5-248-01
	В пределах
	
	

	FeSiMg416Ti4
	3,7-4,3
	0,8-1,2
	5,5-6,4
	3,5-4,5
	45-48
	1,5-2,8
	ост
	под заказ


  35.Графитизирующие модификаторы:

	ТУ
	Массовая доля, %
	фракция
мм

	марка
	Ba
	Si
	Sr
	Al
	Zr
	Mn
	Ca
	Fe
	

	14-5-160-84
	в пределах
	не более
	

	ФС65Ба7
	5,0-7,0
	60-70
	-
	3,0
	
	0,4
	-
	ост
	под заказ

	ФС65Ба1
	0,5-2,0
	60-70
	-
	3,0
	
	0,4
	-
	ост
	

	ФС65Ба4
	2,0-4,0
	60-70
	-
	3,0
	
	0,4
	-
	ост
	

	14-5-208-89
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ФС75Ст
	-
	72-80
	0,6-1,5
	0,5
	
	-
	0,2
	ост
	под заказ

	ФС75СтЦр
	-
	72-80
	0,6-1,0
	0,5
	1,0-1,5
	-
	0,1
	ост
	под заказ

	ФС75СтК
	-
	72-80
	0,6-1,5
	0,5
	
	-
	0,2-1,0
	ост
	под заказ


    37.Силикокальций с барием:
	ТУ
	Массовая доля, %
	фракция
мм

	марка
	Ca
	Ba
	Al
	Si
	P
	Cr
	Mn
	Fe
	

	
	в пределах
	не
	не более
	
	

	14-4-139-89
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СК5Ба5
	3,0-6,0
	3,0-6,00
	1,5-3,5
	60
	0,04
	0,3
	0,3
	ост
	под заказ

	СК7Ба7
	6,0-9,0
	6,0-9,0
	1,5-3,5
	55
	0,04
	0,3
	0.3
	ост
	под заказ

	СК10Ба10
	9,0-12,0
	9,0-12,0
	1,5-3,5
	55
	0,04
	0,3
	0,3
	ост
	под заказ


   38. Лигатура с РЗМ:
	ТУ
	Массовая доля, %
	фракция
мм

	марка
	РЗМ
	Si
	Al
	Fe
	

	
	
	
	кл.А
	кл.Б
	
	

	14-5-136-87
	
	
	
	
	
	

	ФС30РЗМ30
	30-40
	30-50
	2,0-4,0
	4,0-8,0
	Ост.
	под заказ

	ФС30РЗМ20
	20-30
	30-35
	2,0-3,0
	3,0-6,0
	ост
	под заказ


   39.Смесевые модификаторы:
	ТУ
	Массовая доля, %
	фракция
мм

	марка
	Si общий
	С
	SiC
	Ca
	Fe
	

	14-5-167-87
	
	
	
	
	
	

	ФС30У60
	20-40
	55-65
	-
	0,5-3,0
	ост
	под заказ

	ФС50У35
	45-55
	30-40
	30-40
	2,0-6,0
	ост
	под заказ


     42. Силикокальций с алюминием:
	ТУ
	Массовая доля, %

	марка
	Ca
	Si
	Al
	C
	S
	P

	
	в пределах
	не более

	ФСК15А2
	10,0-20,0
	40-60
	1,0-3,0
	1,0
	0,1
	0,03

	ФСК15А5
	10,0-20,0
	40-60
	3,0-6,0
	1,0
	0,1
	0,03

	ФСК15А7
	10,0-20,0
	40-60
	6,0-9,0
	1,0
	0,1
	0,03

	ФСК15А11
	10,0-20,0
	40-60
	9,0-13,0
	1,0
	0,1
	0,03


   43.Силикотермический силикокальций с ванадием:
	
	Массовая доля, %

	
	Ca
	V
	Si
	Ti
	Mn
	Al
	C
	S
	P
	Fe

	14-386-29-89
	в пределах
	не более

	СК15Вд2
	10-20
	1,0-3,0
	30-60
	2,0
	3,0
	2,0
	1,0
	0,05
	0,2
	ост

	СК15Вд8
	10-20
	6,0-10,0
	30-60
	6,0
	10,0
	2,0
	1,0
	0,05
	0,2
	ост


     44.Лигатура никель-магний церий ТУ 14-2Р-338-2000:
	Массовая доля основных элементов,                                       %
	Массовая доля примесей, %

	Ni
	Mg
	Ce
	C
	S
	Cu
	Fe
	Mn
	всего

	ост
	14,0-17,0
	0,4-0,6
	0,5
	0,003
	0,4
	1,0
	0,04
	1,5


      45. Молибденовая лигатура:
	марка


	Массовая доля основных элементов, %

	
	Mo
	Si
	Fe
	S,P

	Молибденовая лигатура

ФСи12Мо40
	40-45
	12-14
	ост.
	не более 0,2


ЦЕНА НА  ЛИГАТУРЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ОБЪЕМОМ ЗАКАЗА, УСЛОВИЯМИ ПОСТАВКИ






